44.31    	                PANELENPLAFONDS

44.31.10-a              PANELENPLAFOND, MINERAALVEZEL PLAFONDPANEEL

0.  PANELENPLAFOND

Zichtbare draagconstructie waarbij de panelen op de flens geplaatst worden

Moduulmaat (mm): 1200x600

Hoofdliggers:

- afstand (h.o.h.) (mm): 1200

Verdeelliggers:

- afstand h.o.h. 600 mm haaks op de hoofdliggers

Randprofielen:

- van metaal eventueel in combinatie met een houten kantlat

- ter plaatse van de inwendige hoeken stuikend

- ter plaatse van de uitwendige hoeken in verstek

Panelen:

- minimum oplegging paspanelen op randprofielen op 2/3 van de oplegging

- paspanelen kleiner dan een halve paneel zijn niet toegestaan

Voorzieningen:

- sparingen en versterkingsplaten cq. ophangconstructie versterken / loskoppelen van voldoende zwaarte voor alle

W- en E- attributen die in het plafond opgenomen cq. aan het plafond bevestigd worden.

- inbouwcomponenten zodanig monteren dat hierdoor de aangegeven maximale belasting van panelen en systeem

niet wordt overschreden.

Rockcycle® zorgt voor de inzameling en recycling van gebruikte steenwol op de bouwplaats.

1.  MINERAALVEZEL PLAFONDPANEEL

Fabrikaat: Rockfon/ROCKWOOL B.V.

Type: Rockfon Krios®+

Materiaal: steenwol, 52% gerecycled content

Kanten: doorzak (E24)

Afwerkingen:

- zichtzijde: nieuw ontwikkeld Uniform 360® vlies, geproduceerd met gerecyclede vezels

- rugzijde: mineraalvlies

Lichtreflectie: 86%

Visueel uiterlijk: consistent wit oppervlak

- L-waarde: 94. De witheid (L-waarde) van het product werd getest in overeenstemming met ISO 7724 en gemeten op een schaal van 1 (zwart) tot 100 (wit).

- Glansgraad: < 1 glanseenheden onder een hoek van 85°. De glansgraad van het product werd getest in overeenstemming met ISO 2813.

Dikte (mm): 20

Brandreactie (EN 13501-1): klasse A1

Geluidsabsorptie (EN ISO 11654)(w-waarde): 1,00

Vochtbestendigheid: RV <100%

Reinigbaarheid:

- stofzuiger met zachte borstel

- vochtige doek

Cradle to Cradle Certified®: certificering in aanvraag

Hygiëne: Steenwol draagt niet bij aan de groei van micro-organismen

Recycling: volledig recyclebare steenwol

Binnenklimaat: Rockfon plafondoplossingen zijn Class E1 geclassificeerd conform EN 13964 (EN 717-1). Rockfon plafondoplossingen hebben zeer lage emissiewaarden. Binnenklimaat emissie labels:

- DICL

- M1

- VOC+

2.  METALEN PLAFONDDRAAG-/RANDPROFIEL

Fabrikaat: Rockfon/ROCKWOOL B.V.

Type: Chicago Metallic™ T24 Hook 2850 Mat Wit 11, zichtbaar systeem

Materiaal: staal, gegalvaniseerd

Oppervlaktebehandeling: Mat wit

Zichtzijde in kleur: 11

Witheid, L-waarde: 93

Glansgraad 2 GU bij 60 en 85 graden

Hoofdligger:

-  profiel: T-profiel T24, afmeting (mm): 38x24

Dwars-/verdeelligger:

-  profiel: T-profiel T24, afmeting (mm): 38x24

Randprofiel:

-  profiel: L-profiel 1420, afmeting (mm): 24x24

Brandreactie (EN 13501-1): A1

Toebehoren:

- kantlatten Europees vuren, afmeting (mm): 19x38 in kleur zwart

- ophangconstructie: d.m.v. snelhangers, h.o.h. 1200 mm

01   BINNENPLAFOND

T.p.v. de ruimten ....., als aangegeven op tekening