
44.31    	                PANELENPLAFONDS  
    
44.31.10-a              PANELENPLAFOND, MINERAALVEZEL PLAFONDPANEEL  
  	           0.  PANELENPLAFOND  
Zichtbare draagconstructie waarbij de panelen op de flens geplaatst worden.  
Moduulmaat (mm): 1200x1200 
Hoofdliggers: 
- afstand (h.o.h.) (mm): 1200  
Verdeelliggers: 	
- afstand h.o.h. 1200 mm haaks op de hoofdliggers.   
Randprofielen:  	
- van metaal eventueel in combinatie met een houten kantlat. 
- ter plaatse van de inwendige hoeken stuikend.
- ter plaatse van de uitwendige hoeken in verstek.
Panelen:
- minimum oplegging paspanelen op randprofielen op 2/3 van de oplegging.
- paspanelen kleiner dan een halve paneel zijn niet toegestaan.
Voorzieningen:
- sparingen en versterkingsplaten cq. ophangconstructie versterken / loskoppelen van voldoende zwaarte voor alle 
 W- en E- attributen die in het plafond opgenomen cq. aan het plafond bevestigd worden.
- inbouwcomponenten zodanig monteren dat hierdoor de aangegeven maximale belasting van panelen en systeem 
niet wordt overschreden.
Rockcycle® zorgt voor de inzameling en recycling van gebruikte steenwol op de bouwplaats.
  	          1.  MINERAALVEZEL PLAFONDPANEEL  
Fabrikaat: Rockfon/ROCKWOOL B.V.  
Type: Rockfon® Industrial Light
Materiaal: steenwol
Kanten: zichtbaar (A24)
Afwerkingen:
- zichtzijde: voorgelakt vlies in de kleuren White, Nature en Black
- rugzijde: mineraalvlies
- zijkanten: licht geverfd
Lichtreflectie:
White: 77%
Nature: NPD
Black: 4%
Dikte (mm): 50 en 100			
Brandreactie (EN 13501-1): klasse A1
Geluidsabsorptie (EN ISO 11654)(w-waarde): 1,00   
Vochtbestendigheid: RV <100% 
Reinigbaarheid: stofzuiger met zachte borstel
Hygiëne: steenwol draagt niet bij aan de groei van micro-organismen
Thermische geleidingscoëfficiënt: λD = 37 mW/mK
Warmteweerstand:
30 mm: R = 0,80 m2K/W
50 mm: R = 1,35 m2K/W
100 mm: R = 2,70 m2K/W
Cradle to Cradle Certified®: NPD
  	           2.  METALEN PLAFONDDRAAG-/RANDPROFIEL  
Fabrikaat: Rockfon/ROCKWOOL B.V.  
Type: Chicago Metallic™ T24 Hook 2850, zichtbaar systeem
Materiaal: staal, gegalvaniseerd
Oppervlaktebehandeling: kleur capping Wit 001 of Mat Zwart 88
Zichtzijde in kleur: 001 of 88
Glansgraad Mat Zwart 88: 4,5 onder hoek 60˚ en 11,5 onder hoek 85˚
Hoofdligger:  
-  profiel: T-profiel T24, afmeting (mm): 38x24
Dwars-/verdeelligger:  
-  profiel: T-profiel T24, afmeting (mm): 38x24
Randprofiel:  
-  profiel: L-profiel 1420, afmeting (mm): 24x24
Brandreactie (EN 13501-1): A1

Toebehoren:  
- Kantlatten Europees vuren, afmeting (mm): 19x38 in kleur zwart
- Ophangconstructie: d.m.v. snelhangers, h.o.h. 1200 mm
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