
44.31    	                PANELENPLAFONDS  
    
44.31.10-a              PANELENPLAFOND, MINERAALVEZEL PLAFONDPANEEL  
  	           0.  PANELENPLAFOND  
Zichtbare constructie, rechtstreekse bevestiging door middel van schroeven met sluitring tegen de bouwkundige constructie of op een vooraf aangebracht regelwerk. 
Moduulmaat (mm): 1200x1200 
Panelen:
- het gebruik van paspanelen is slechts toegestaan als de aard van het werk dit noodzakelijk maakt.
- paspanelen kleiner dan een halve paneel zijn niet toegestaan.
Rockcycle® zorgt voor de inzameling en recycling van gebruikte steenwol op de bouwplaats.
  	          1.  MINERAALVEZEL PLAFONDPANEEL  
Fabrikaat: Rockfon/ROCKWOOL B.V.  
Type: Rockfon® Industrial Light
Materiaal: steenwol
Kanten: zichtbaar AEX Direct
Afwerkingen:
- zichtzijde: voorgelakt vlies in de kleuren White, Nature en Black
- rugzijde: mineraalvlies
- zijkanten: licht geverfd
Lichtreflectie:
White: 77%
Nature: NPD
Black: 4%
Dikte (mm): 30 / 50 en 100			
Brandreactie (EN 13501-1): klasse A1
Geluidsabsorptie (EN ISO 11654)(w-waarde): 
30 mm = NPD
50 mm = 0,90 
100 mm = 1,00   
Vochtbestendigheid: RV <100% 
Reinigbaarheid: stofzuiger met zachte borstel
Hygiëne: steenwol draagt niet bij aan de groei van micro-organismen
Thermische geleidingscoëfficiënt: λD = 37 mW/mK
Warmteweerstand:
30 mm: R = 0,80 m2K/W
50 mm: R = 1,35 m2K/W
100 mm: R = 2,70 m2K/W
Cradle to Cradle Certified®: NPD

Toebehoren:  
- Sluitring ø 5 in wit, gegalvaniseerd of zwart

         01   BINNENPLAFOND 	
T.p.v. de ruimten ....., als aangegeven op tekening  
