44.31    	                PANELENPLAFONDS

44.31.10-a              PANELENPLAFOND, MINERAALVEZEL PLAFONDPANEEL

0.  PANELENPLAFOND

Zichtbare constructie, rechtstreekse bevestiging door middel van schroeven met sluitring tegen de bouwkundige constructie of op een vooraf aangebracht regelwerk.

Moduulmaat (mm): 1200x1200

Panelen:

- het gebruik van paspanelen is slechts toegestaan als de aard van het werk dit noodzakelijk maakt.

- paspanelen kleiner dan een halve paneel zijn niet toegestaan.

Rockcycle® zorgt voor de inzameling en recycling van gebruikte steenwol op de bouwplaats.

1.  MINERAALVEZEL PLAFONDPANEEL

Fabrikaat: Rockfon/ROCKWOOL B.V.

Type: Rockfon® Industrial Light

Materiaal: steenwol

Kanten: zichtbaar AEX Direct

Afwerkingen:

- zichtzijde: voorgelakt vlies in de kleuren White, Nature en Black

- rugzijde: mineraalvlies

- zijkanten: licht geverfd

Lichtreflectie:

White: 77%

Nature: NPD

Black: 4%

Dikte (mm): 30 / 50 en 100

Brandreactie (EN 13501-1): klasse A1

Geluidsabsorptie (EN ISO 11654)(w-waarde):

30 mm = NPD

50 mm = 0,90

100 mm = 1,00

Vochtbestendigheid: RV <100%

Reinigbaarheid: stofzuiger met zachte borstel

Hygiëne: steenwol draagt niet bij aan de groei van micro-organismen

Thermische geleidingscoëfficiënt: λD = 37 mW/mK

Warmteweerstand:

30 mm: R = 0,80 m2K/W

50 mm: R = 1,35 m2K/W

100 mm: R = 2,70 m2K/W

Cradle to Cradle Certified®: NPD

Toebehoren:

- Sluitring ø 5 in wit, gegalvaniseerd of zwart

01   BINNENPLAFOND

T.p.v. de ruimten ....., als aangegeven op tekening